ООО «КОЛОРИТ»

170100,  г. Тверь, ул. Индустриальная, д.,13

Тел/факс: (4822) 34-27-42, 34-27-14

www.kolorit.tver.ru

Паспорт качества

на клеенку  подкладную

(полиэфирной основе)

ТУ 2545-002 -96625236-2007

Сертификат соответствия №.РОСС RU.ИМ25.Н00032 по 22.04.2016

Рег. удостоверение № ФСР 2009/05152

Партия №                                                                   Дата выработки

Грузополучатель______________                                    Контейнер №

|  | Наименование показателей | Единица измерения | Норма по ТУ | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масса 1м2 | г | 250 ± 50 | 265 |
| 2. | Разрывная нагрузка в продольном направлении, не менее | Н | 100 | 165 |
| 3. | Сопротивление покрытия, циклы, не менее многократному изгибу истиранию | кЦ | 800 800 | 800 800 |
| 4. | Водонепроницаемость |  | Не допускается | водонепроницаемая |

Заключение ОТК: клеенку подкладную  соответствует требованиям ТУ2545-002-96625236-2007

Начальник ОТК:

Отгружено:

Количество рулонов                               рул.

Количество клеенки подкладной                    м.п.